## Slide 1: MATERIAL TEKNIK
PERTEMUAN KE III
SIFAT MEKANIK BAHAN
Muchamad Sugarindra

## Slide 2: Standar kompetensi
Mahasiswa mampu menjelaskan sifat mekanik bahan, sehingga mampu mendesain produk sesuai dengan sifat mekaniknya

## Slide 4: Persyaratan material helm
Dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 derajat Celsius sampai 55 derajat Celsius selama paling sedikit 4 jam dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, serta harus tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan pembersih lainnya
Bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan suhu
Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak dan lemak pemakai.

## Slide 5: Persyaratan konstruksi
Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus
lapisan peredam benturan
tali pengikat ke dagu
Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan homogen
kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata serta tidak boleh mempunyai penguatan setempat

## Slide 6: Contoh Bahan helm
Thermal polymer
Fiberglass matrik komposit
Contoh Bahan helm F1 terdiri dari lapisan 120 lapis serat T-800 berteknologi tinggi yang memiliki tingkat ketipisan 15 kali lebih tipis dari rambut manusia
Serat aramide, serat karbon, dan polyethylene. 3 bahan tersebut dicampur dengan aluminium dan magnesium untuk merekatkannya digunakan resin epoksi sehingga dapat membentuk bagian luar helm
Polystyrene minimal setebal 2,5 cm yang berfungsi untuk meredam energi akibat dari benturan

## Slide 7: Alat uji impak helm

## Slide 8: piston

## Slide 9: Contoh piston jupiter mx
DiaSil Adalah singkatan dari Die Aluminium Silicon, yaitu material logam yang merupakan campuran aluminium dan silicon
material ini memiliki beberapa keungulan antara lain
  Ramah lingkungan, karena bukan mengunakan lapisan nikel total Die-Cast Aluminium (mudah didaur ulang)
  Memiliki kemampuan pendinginan yang baik
  Ketahanan terhadap aus yang tinggi
  Ekonomis, tidak menggunakan liner besi sehingga nilai produktivitasnya tinggi
  Meredam suara berisik, awet atau tidak mudah aus, pemakaian oli hemat

## Slide 10: Piston Ring Materials
Listed below are some of today's common material used in manufacturing of piston rings and metallic seals:
Cast iron
Cast iron alloyed for piston rings
Nodular cast iron alloyed for piston rings
Bronze
Aluminum Bronze
Phosphor Bronze
Steel
Stainless Steels for use in high temperatures
http://www.hprings.com/article/piston-ring-materials

## Slide 11: radiator

## Slide 12
Alumunium
Plastik
Polimer berkomposit
Besi tuang
Besi tuang
Alumunium alloy
Baja paduan
Alumunium alloy

## Slide 13: Blok mesin
Baru-baru ini, proses produksi baru telah melakukan pengembangan yang telah melahirkan dua jenis logam campuran baru yang cocok untuk digunakan sebagai blok mesin, logam campuran magnesium AMC-SC1 dan grafit baja yang dipadatkan (CGI). Pada makalah ini akan mendiskusikan mengenai prasyarat fungsional untuk blok mesin, proses yang digunakan untuk memproduksi bagian tersebut, dan sifat-sifat mekanik dari bahan campuran.

## Slide 15: Karakteristik material
Dalam penggunaannya, material sering mendapatkan gaya atau beban.
Karena itu perlu diketahui karakter material agar deformasi yg terjadi tidak berlebihan, sehingga aman di gunakan.
Karakter material tergantung pada:
  Komposisi kimia
  Struktur mikro
  Sifat material
    Sifat mekanik
    Sifat fisik
    Sifat kimia
Material
Gaya/beban

## Slide 16: Sifat mekanik
Kekerasan (hardness)
Ketangguhan (Toughness)
Keausan
Fatik (Fatique)
Tarik
Mulur (Creep)

## Slide 17: kekerasan
Ketahanan bahan terhadap penetrasi pada permukaannya
Kekerasan dapat di hubungkan dengan kekuatan luluh dan kekuatan tarik
Meetode pengujian kekerasan
  Metode gores
  Metode elastik / pantul
  Metode indentasi

## Slide 18: Metode gores
Metode ini tidak banyak digunakan dalam dunia metalurgi
Banyak digunakan dalam dunia mineralogi.
Metode ini dikenalkan oleh Friedrich Mohs
Metode ini membagi kekerasan material di dunia ini berdasarkan skala (Skala Mohs).
Nilai 1 paling lunak hingga 10 paling keras

## Slide 19
1
Talk
2
Gipsum
3
Calcite
4
5
Fluorite
6
7
8
9
10
intan
Qorundum
Topaz
Quartz
Orthoclase
Apatite

## Slide 20: Metode pantul
Kekerasan suatu material ditentukan oleh alat Scleroscope yang mengukur tinggi pantulan suatu pemukul (hammer) dengan berat tertentu yang dijatuhkan dari suatu ketinggian terhadap permukaan benda uji.
Tinggi pantulan (rebound) yang dihasilkan mewakili kekerasan benda uji.
Semakin tinggi pantulan tersebut, yang ditunjukkan oleh dial pada alat pengukur, maka kekerasan benda uji dinilai semakin tinggi.

## Slide 21: Metode identasi
Pengujian dengan metode ini dilakukan dengan penekanan benda uji dengan indentor dengan gaya tekan dan waktu indentasi yang ditentukan
Material ditentukan oleh dalam ataupun luas area indentasi yang dihasilkan
  Metode brinell
  Metode vickers
  Metode rockwell

## Slide 22: Metode brinell
Diperkenalkan J.A. Brinell  Thn 1900.
Pengujian kekerasan dilakukan dengan memakai bola baja yang diperkeras (hardened steel ball) dengan beban dan waktu indentasi tertentu

## Slide 23: Metode brinell
P = beban (Kg)
D = Diameter indentor (mm)
d = Diameter jejak (mm)
Hasil penekanan adalah jejak berbentuk lingkaran bulat yang di hitung menggunakan mikroskop khusus penghitung jejak

## Slide 24: Metode brinell
Prosedur pengujian
Bola baja D = 10 mm  P = 3000 Kg  10 dtk
  Untuk pengujian logam-logam ferrous
Bola baja D = 10 mm  P = 500 Kg  30 dtk
  Untuk logam – logam non ferrous

## Slide 25: Metode vickers
Menggunakan indentor intan berbentuk piramida (sudut 136)
Prinsip pengujian sama dengan metode Brinell
Panjang diagonal diukur dengan skala pada mikroskop pengujur jejak.

## Slide 26: Metode vickers
d = panjang diagonal rata-rata dari jejak berbentuk bujur sangkar

## Slide 27: Metode rockwell
Merupakan uji kekerasan dengan pembacaan langsung (directreading)
Variasi beban dan indentor yang banyak di gunakan a/l:
  Rockwell B
    indentor bola baja berdiameter 1/6 inci
    beban 100 kg
  Rockwell C
    indentor intan
    beban 150 kg

## Slide 28: Skala pada metode uji rockwell

## Slide 29: Ketangguhan
Merupakan ketahanan bahan terhadap beban kejut

## Slide 30: ketangguhan
Pengujian impak merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi atau konstruksi dimana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan melainkan datang secara tiba-tiba

## Slide 31: ketangguhan
Banyaknya energi yang diserap oleh bahan untuk terjadinya perpatahan merupakan ukuran ketahanan impak atau ketangguhan bahan tersebut.
Energi yang diserap oleh benda uji dinyatakan dalam satuan Joule dan dibaca langsung pada skala (dial)

## Slide 32: ketangguhan
E = energi yang diserap dalam Joule
A = luas penampang di bawah takik dalam satuan mm

## Slide 33: Ketangguhan
Benda uji coba charpy (amerika)
  Dilakukan di berbagai suhu
Benda uji coba izod (eropa)
  Dilakukan hanya pada suhu ruang

## Slide 34: ketangguhan
Perpatahan berserat, yang melibatkan mekanisme pergeseran bidang-bidang kristal di dalam bahan (logam) yang ulet (ductile). Ditandai dengan permukaan patahan berserat yang berbentuk dimpel yang menyerap cahaya dan berpenampilan buram
Perpatahan granular / kristalin, yang dihasilkan oleh mekanisme pembelahan (cleavage) pada butir-butir dari bahan (logam) yang rapuh (brittle). Ditandai dengan permukaan patahan yang datar yang mampu memberikan daya pantul cahaya yang tinggi (mengkilat)
Perpatahan campuran (berserat dan granular). Merupakan kombinasi dua jenis perpatahan di atas
Hasil lain pengujian impak Charpy adalah penelaahan permukaan perpatahan, perpatahan impak di golongkan:

## Slide 35: Keausan
kehilangan material secara progresif
atau pemindahan sejumlah material dari suatu permukaan sebagai suatu hasil pergerakan relatif antara permukaan tersebut dan permukaan lainnya

## Slide 36: keausan
Keausan bukan merupakan sifat dasar material, melainkan response material terhadap sistem luar (kontak permukaan)
Pengujian keausan dengan metode Ogoshi: benda uji memperoleh beban gesek dari cincin yang berputar (revolving disc)

## Slide 37: keausan
B = tebal revolving disc (mm),
r = jari-jari disc (mm),
b = lebar celah material yang terabrasi (mm)

## Slide 38: keausan
Laju keausan (V) dapat ditentukan sebagai perbandingan volume terabrasi (W) dengan jarak luncur x

## Slide 39: Jenis keausan
1. Keausan adhesive
Laju keausan (V) dapat ditentukan sebagai perbandingan volume terabrasi (W) dengan jarak luncur x

## Slide 40: Jenis keausan
2. Keausan abrasif
terjadi bila suatu partikel keras dari material tertentu meluncur pada permukaan material lain yang lebih lunak sehingga terjadi penetrasi atau pemotongan material yang lebih lunak

## Slide 41: Jenis keausan
3. Keausan lelah
Keausan karena mendapatkan beban berulang, permukaannya akan mengarah pada pembentukan retak-retak mikro.
Retak-retak tersebut pada akhirnya menyatu dan menghasilkan pengelupasan material. Tingkat keausan sangat tergantung pada tingkat pembebanan

## Slide 42: Jenis keausan
3. Keausan oksidasi
Pada prinsipnya mekanisme ini dimulai dengan adanya perubahan kimiawi material di bagian permukaan oleh faktor lingkungan

## Slide 43: Fatik / Fatique
Ketahanan suatu material menerima pembebanan dinamik

## Slide 44: fatik
Kelelahan (Fatik - fatigue) adalah kegagalan dibawah beban berulang
Terdapat tiga fase dalam perpatahan fatik: permulaan retak, penyebaran retak, dan patah
Suatu bagian dapat dikenakan berbagai macam kondisi pembebanan, termasuk tegangan berfluktuasi, regangan berfluktuasi, temperatur berfluktuasi (fatik termal), atau dalam kondisi lingkungan korosif atau temperatur tinggi

## Slide 45: fatik
Tiga jenis siklus tegangan yang umum terjadi diperlihatkan pada gambar 1:
pembalikan sempurna (gambar a) – dimana fluktuasi tegangan berkisar suatu rata-rata (mean) nol dengan amplitudo konstan;
pengulangan (gambar b) – dimana fluktuasi tegangan berkisar suatu rata-rata (mean) tidak sama dengan nol tetapi dengan amplitudo konstan; dan
rumit (gambar c) – dimana kedua pertukaran dan rata-rata beban berubah, bisa secara acak maupun berpola tertentu.

## Slide 46: fatik
A
B
C

## Slide 47: FATIK
Benda yang tidak tahan terhadap fatik akan mengalami kegagalan pada kondisi
Pembebanan dinamik (beban berfluktuasi)
Mengalami kegagalan /patah pada tegangan jauh di bawah tegangan yang diperlukan untuk membuatnya patah pada pembebanan tunggal ( statis ).
Kegagalan fatik biasanya terjadi pada tempat yang konsentrasi tegangannya besar, seperti pada ujung yang tajam atau notch

## Slide 48: FATIK
Kegagalan fatik bermula prioritas terhadap permulaan suatu retak. Dengan pengulangan pembebanan, lokalisasi daerah pengembangan slip/luncuran (deformasi plastik)

## Slide 49: FATIK
Retak mula-mula terbentuk sepanjang bidang slip. Pertumbuhan retak berorientasi secara kristalografi sepanjang bidang slip untuk suatu jarak yang pendek dianggap sebagai Tahap I pertumbuhan retak
Arah penyebaran retak menjadi tegak lurus secara makroskopik terhadap tegangan tarik maksimum dianggap sebagai Tahap II penyebaran retak, dan hal itu merupakan sebagian besar umur penyebaran retak

## Slide 50: fatik
Siklus relatif untuk permulaan retak dan penyebarannya tergantung pada tegangan yang dikenakan
Ketika tegangan meningkat, fase permulaan retak menurun
Pada tegangan-tegangan yang sangat rendah (fatik siklus tinggi), sebagian besar dari umur fatik digunakan untuk memulai suatu retak

## Slide 51: Pendahuluan (lanjutan)
Pada tegangan-tegangan sangat tinggi (fatik siklus rendah), retakan terbentuk lebih dini
Fatik dapat dibagi menjadi dua kategori, siklus tinggi dan siklus rendah
Daerah siklus rendah adalah merupakan hasil dari tegangan-tegangan dimana sering cukup tinggi untuk berkembang menjadi regangan plastik yang signifikan

## Slide 52: Data Tegangan – Siklus
Data fatik biasanya disajikan dalam bentuk kurva T – S, dimana Tegangan yang diberikan (T) diplot terhadap siklus kegagalan (S)
Dalam kurva T-S, jumlah total siklus kegagalan, yaitu, termasuk siklus untuk permulaan ditambah siklus penyebaran

## Slide 53: Data Tegangan – Siklus (lanjutan)
Batas ketahanan adalah tegangan dimana tidak akan menyebabkan kegagalan dalam 107 siklus

## Slide 54: Data Tegangan – Siklus (lanjutan)
Yang mempengaruhi karakteristik sifat fatik dari bahan:
  umur pada suatu tegangan khusus atau batas ketahanan
  kondisi pemakaian
Untuk merancang suatu komponen dimana “tidak terdefinisikan akhirnya” (last indefinitely), batas ketahanan harus dipertimbangkan

## Slide 55: Faktor Mekanik yang Mempengaruhi Umur Fatik
Konsentrasi Tegangan
Peningkatan tegangan menurunkan umur fatik
Pemicunya dapat secara mekanis (misal: fillet atau alur pasak) maupun metalurgi (misal; porositas atau inklusi).
Kegagalan fatik selalu dimulai pada peningkatan tegangan, biasanya pada atau dekat dengan permukaan

## Slide 56: Konsentrasi Tegangan (lanjutan)
Efek dari takikan dievaluasi dengan membandingkan data T-S bertakik dengan tidak bertakik
Untuk menjelaskan suatu kurva T-S untuk sebuah benda uji bertakik, tegangan jaringan diplot
faktor takikan fatik (Kf)

## Slide 57: Konsentrasi Tegangan (lanjutan)
dari Kf, sensitifitas takikan, q, dapat dihitung
Dimana Kc = faktor konsentrasi tegangan
Meningkatnya kekuatan tarik, jari-jari takikan dan bagian ukuran, dan menurunnya ukuran butir, meningkatkan sensitifitas takikan q

## Slide 58: Konsentrasi Tegangan (lanjutan)
Efek jari-jari takikan terhadap sensitifitas takikan untuk beberapa bahan

## Slide 59: Konsentrasi Tegangan (lanjutan)
Efek dari kekuatan tarik merupakan kebalikan yang menonjol dalam benda uji yang halus, yaitu dimana meningkatnya kekuatan, meningkatkan umur fatik
Dalam konsep mekanika perpatahan, ketika peningkatan kekuatan menurunkan ukuran retak kritis, dan kegagalan terjadi pada suatu panjang retak terpendek

## Slide 60: Ukuran Struktur
Meningkatnya ukuran benda uji, umur fatik kadang-kadang menurun
Kegagalan fatik biasanya dimulai pada permukaan
Penambahan luas permukaan dari benda uji besar meningkatkan kemungkinan dimana terdapat suatu aliran, yang akan memulai kegagalan dan menurunkan waktu untuk memulai retak

## Slide 61: Ukuran Struktur (lanjutan)
Peningkatan ukuran benda uji juga menurunkan gradien tegangan sehingga lebih banyak bahan memungkinkan menegang lebih tinggi
Data pengujian kadang tidaklah konsisten secara menyeluruh; beberapa peneliti tidak menuliskan efek dari ukuran. Mungkin terdapat suatu efek dari jenis pengujian yang digunakan.
Dalam Baja Karbon murni, batang halus tidak menunjukkan efek dimana batang bertakik berpengaruh

## Slide 62: Uji tarik
Merupakan pengujian bahan dimana bahan di tarik pada masing-masing ujungnya, kemudian di berikan beban terjadi regangan mengalami deformasi plastis dan patah
F
F

## Slide 63: Uji tarik
Kekuatan maksimum logam
Regangan (%) yang dicapai dari logam sewaktu mendapat beban dari luar.
Ketangguhan logam

## Slide 64: Grafik tegangan regangan

## Slide 65: Grafik tegangan regangan
Ketika beban melewati beban proporsionalitas objek akan mengalami regangan (titik P).
Jika beban di tambahkan maka objek akan mengalami batas elastisitas (titik E)
Jika beban terus di tambahkan akan mencapai pada titik dimana regangan bertambah besar, namun beban menurun (titik S) pada saat ini objek mengalami deformasi plastis
Jika beban di tambahkan sampai batas tertentu (titik B) maka regangan yang terjadi akan semakin besar dan akhirnya objek patah

## Slide 66: Grafik tegangan regangan
Regangan (e): besar deformasi perpanjang awal (tanpa satuan)
Tegangan (s) : gaya per satuan luas dalam satuan Mpa.
Elongation : pertambahan panjang pada pengujian tarik (%).
Kekuatan tarik (tensile strength) : besar tegangan (gaya) yang diperlukan unutk mematahkan atau memutuskan benda uji.
Kekuatan leleh (yield strength) : besar tegangan yang diperlukan untuk mencapai regangan plastis 0.2%.
Keliatan (ductility) : besar regangan maksimal yang dapat terjadi pada saat benda uji patah atau putus dalam satuan persen (%).

## Slide 67: Mesin uji tarik (Tensile Test)
F
F

## Slide 68: Uji tarik
Ketika di berikan beban pada batas tertentu objek akan mengalamai deformasi elastis
Ketika beban di tambahkan objek akan mengalami deformasi plastis
Apabila beban tetap di berikan objek akan mengalami patah
2¼’
2’
¾’
0,505’
R 3/8’
Standar sampel untuk uji tarik

## Slide 69: Uji tarik
Stress = beban / luas penampang
Strain = pertambahan panjang / panjang awal
Hubungan antara stress dan strain E = modulus elastisitas = modulus young

## Slide 70
Paduan logam | Modulus elastis (104 MPa) | Modulus geser (104 MPa) | Ratio Poisson
Al | 6,9 | 2,6 | 0,33
Cu-Zn | 10,1 | 3,7 | 0,35
Cu | 11,0 | 4,6 | 0,35
Mg | 4,5 | 1,7 | 0,29
Ni | 20,7 | 7,6 | 0,31
Baja | 20,7 | 8,3 | 0,27
Ti | 10,7 | 4,5 | 0,36
W | 40,7 | 16,0 | 0,28

## Slide 71: Patahan (Failure)

## Slide 72: Sifat mekanik
Kekuatan (strength): ukuran besar gaya yang diperlukan utk mematahkan atau merusak suatu bahan
Kekuatan luluh (yield strength): kekuatan bahan terhadap deformasi awal
Kekuatan tarik (Tensile strength): kekuatan maksimun yang dapat menerima beban.
Keuletan (ductility): berhubungan dengan besar regangan sebelum perpatahan

## Slide 73: Sifat Mekanik
Kekerasan (hardness): ketahanan bahan terhadap penetrasi pada permukaannya
Ketangguhan (toughness): jumlah energi yang mampu diserap bahan sampai terjadi perpatahan
Kelelahan (fatique): ketahanan bahan terhadap pembebanan dinamik

## Slide 74: Sifat Mekanik
Creep atau bahasa lainnya merambat atau merangkak, merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik yang besarnya berubah sesuai dengan fungsi waktu, pada saat bahan atau komponen tersebut tadi menerima beban yang besarnya relatif tetap
Kekenyalan (elasticity), menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan

## Slide 75: Sifat Mekanik
Kekakuan (stiffness), menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan/beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk (deformasi) atau defleksi
Plastisitas (plasticity/ductility) menyatakan kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastik (permanen) tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan

## Slide 76: tugas
Karakteritik material tergantung pada 3 hal (sebutkan dan jelaskan)
Apa pengertian perlakuan panas (heat tretament) dalam material teknik
Proses perlakuan panas di berikan untuk memperbaiki karakteristik material, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah struktur mikro, jelaskan struktur fasa-fasa yang ada dalam material logam (mengacu pada diagram fasa Fe3C)

## Slide 77: Materi selanjutnya
Mencari artikel / materi tentang karakteristik material (besi, baja paduan, besi tuang dll)
Struktur mikro dari material tersebut
Kekuatan tarik, nilai kekerasan, nilai fatik, nilai keausan (tidak harus semuanya)
Contoh penggunaanya dalam bidang teknik atau yang lain.
Di kumpul pertemuan berikutnya