## Slide 1: MATERIAL TEKNIK
PERLAKUAN PANAS
Muchamad Sugarindra

## Slide 2: Standar kompetensi
Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan tujuan perlakuan panas pada material

## Slide 3: Perlakuaan panas
Merupakan salah satu cara untuk memperbaiki sifat material
Proses memanaskan dan mendinginkan suatu bahan untuk mendapatkan perubahan fasa (struktur) guna meningkatkan kemampuan bahan tersebut sehingga bertambah daya guna teknik dari bahan tersebut

## Slide 4: tujuan
Untuk mencapai struktur dan sifat mekanis yang dikehendaki dari bahan tersebut, seperti:
Mengeraskan
Melunakan
Menghilangkan tegangan sisa
Menaikan ketangguhan

## Slide 5: Struktur mikro material
Salah satu hal yang mempengaruhi karaktersitik material adalah struktur mikro material
BUTIR dan KRISTAL
dalam material

## Slide 6: Struktur mikro
Unsur Fe dan C menyusun diri dalam suatu struktur berulang dalam pola tiga dimensi yang dinamakan dengan KRISTAL.
Kristal-kristal yang berorientasi (arah pengulangan / susunan) sama disebut sebagai BUTIR.
Susunan kumpulan butir satu dengan yang lain pada suatu fasa tertentu dinamakan Struktur MIKRO
contoh struktur mikro antara lain:
ferit, perlit dan sementit.

## Slide 7: Struktur kristal
Struktur kristal logam
BCC (body center cubic)
FCC (face center cubic)

## Slide 8: Body center cubic
Kristal ini dimiliki oleh : Crom (Cr), Besi Alpha, Molebdenum (Mo), Tantalum (Ta), dll.
BCC mempunyai Number of atoms per unit cell (n), dimana n = 1 + (8 x 1/8) = 2.
BCC juga mempunyai Coordination Number (CN) sejumlah = 8, CN ialah jumlah atom-atom tetangganya yang mengelilinginya

## Slide 9: Face centered cubic
Umumnya struktrur Kristal ini dimiliki oleh : Alumunium, Besi Gamma, Timbal, Nickel, Platina, Ag, dll.
FCC ini mempunyai Number of atoms per unit cell (n), dimana n = (6 x ½) + (8 x 1/8) = 4.
FCC juga mempunyai Coordination Number (CN) sejumlah = 12

## Slide 10: Struktur kristal
BESI, pada batas kelarutan maksimum karbon 0,025%C pada temperature 723 Derajat Celcius berfasa besi alpha yang berstruktruk Kristal BCC sedang pada batas kelarutan maksimum karbon 2%C pada temperatur 1130 derajat celcius dia berfasa besi gamma (Austenite) yang berstruktur Kristal FCC. Dan pada batas kelarutan maksimum karbon 0,1% C pada temperature 1493 Derajat Celcius berfasa besi delta yang berstruktur Kristal BCC
Jika material mempunyai lebih dari satu kristal dalam keadaan padat yang tergantung pada temperature disebut dengan Allotropy

## Slide 11: Struktur mikro
Delta Iron (Delta Ferrite)
fasa yang terbentuk dan stabil pada temperatur sekitar 1500 ºC.
Pada daerah ini, karbon yang bisa menjadi interstisi didalam besi maksimal sekitar 0.09%. .
FERIT
Fasa delta ini cenderung lunak dan tidak stabil pada suhu kamar.
Struktur kristal yang terbentuk adalah BCC.
Gambar menunjukkan gambar struktur mikro Delta Iron yang di etching (proses menggerus logam) menggunakan teknik metalurgi khusus pada baja stainless steel.

## Slide 12: Struktur mikro
FERIT
Ferrite (α) merupakan fasa yang terbentuk pada temperatur ±300-723 ºC.
Pada daerah ini, kelarutan karbon max = 0,025% pada temperatur 725 ºC, dan turun drastis menjadi 0% pada 0 ºC.
FERIT
Fasa ini biasa terjadi bersamaan dengan cementite, membentuk pearlite pada pendinginan lambat.
Fasa ini lunak, dan memberikan kemampuan bentuk pada logam.
Gambar menunjukkan struktur fasa ferrite yang berwarna hitam, dan austenite yang berwarna putih.
Hal ini menunjukkan bahwa, selain lunak, ferrite sendiri cenderung lebih mudah berkarat dibandingkan austenite

## Slide 13: Struktur mikro
CEMENTIT
Cementite merupakan fasa intermetalik yang terbentuk pada logam dengan kelarutan karbon maksimal 6,67 %.
CEMENTIT
Kelarutan karbon yang tinggi memberikan sifat keras pada fasa ini, dan berkontribusi bersama dengan ferrite untuk menentukan kekuatan dari suatu logam
Gambar menunjukkan fasa cementite dari proses pendinginan lambat baja cor putih.
Mempunyai sifat keras tapi bersifat getas

## Slide 14: Struktur mikro
PEARLIT (α + Fe3C)
Pearlite merupakan satu fasa yang terbentuk dari gabungan dua fasa, Ferrite dan Cementite.
Pearlite dianggap sebagai satu fasa sendiri karena memberikan kontribusi sifat yang seragam
PEARLIT (α + Fe3C)
Perlit hanya dapat terjadi di bawah 723º C.
Sifatnya kuat dan tahan terhadap korosi serta kandungan karbonnya 0,83%

## Slide 15: Struktur mikro
Austenite (γ)
Gamma Iron merupakan fasa yang terbentuk pada temperatur 1140 ºC, dengan kelarutan karbon 2,08%.
Kelarutan karbon akan turun menjadi o,08% pada 723 derajat celcius.
Austenite (γ)
Berupa larutan padat intersisi antara karbon dan besi yang mempunyai sel satuan BCC yang stabil pada temperatur 912°C dengan sifat yang lunak tapi ulet

## Slide 16: Efek pada struktur mikro dan ukuran butir
Pada proses pembuatannya, komposisi kimia yang dibutuhkan diperoleh ketika baja dalam bentuk fasa cair pada suhu yang tinggi.
Pada saat proses pendinginan dari suhu lelehnya, baja mulai berubah menjadi fasa padat pada suhu 1350 ºC, pada fasa ini lah berlangsung perubahan struktur mikro.
Bila proses pendinginan dilakukan secara perlahan, maka akan dapat dicapai tiap jenis struktur mikro yang seimbang sesuai dengan komposisi kimia dan suhu baja.
Perubahan struktur mikro pada berbagai suhu dan kadar karbon dapat dilihat pada Diagram Fase Keseimbangan (Equilibrium Phase Diagram).

## Slide 18: Diagaram fasa fe3c
Pada baja karbon, ada baja karbon yang kandungan karbonnya rendah (dibawah 0,8%) dan tinggi (diatas 0,8%). Maksimum kandungan karbon 2%
Baja dengan kandungan karbon sampai dengan 2% disebut baja saja (steel)
baja dengan kandungan karbon dari 2 % sampai 6,7 % di sebut dengn besi tuang (cast iron)

## Slide 19: Kategori Perlakuan panas
  Near Equilibrium (Mendekati Kesetimbangan)
  Tujuan  melunakkan struktur kristal, menghaluskan butir, menghilangkan tegangan dalam dan memperbaiki machineability.
  Jenis  Full Annealing (annealing), Stress relief Annealing, Process annealing, Spheroidizing, Normalizing dan Homogenizing.
  Non Equilirium (Tidak setimbang)
  Tujuan  mendapatkan kekerasan dan kekuatan yang lebih tinggi.
  Jenis  Martempering, Austempering, Surface Hardening (Carburizing, Nitriding, Cyaniding, Flame hardening, Induction hardening)

## Slide 20: Beberapa proses perlakuan panas
Full Annealing
proses perlakuan panas untuk menghasilkan perlite yang kasar (coarse pearlite) tetapi lunak dengan pemanasan sampai austenitisasi dan didinginkan dengan dapur, memperbaiki ukuran butir serta dalam beberapa hal juga memperbaiki machinibility

## Slide 21: Beberapa proses perlakuan panas
Annealing
Memanaskan suatu bahan hingga diatas suhu transformasi (723 C) kemudian didinginkan dengan perlahan-lahan.
Tujuannya adalah untuk melunakan bahan, menghilangkan tegangan sisa dan memperbaiki butir-butir.
Normalizing
Pengerjaan ini dilakukan dengan memanaskan baja hingga menjadi fasa austenit penuh dan didinginkan di udara (pendinginan tungku) hingga mencapai suhu kamar. Fasa yang dihasilkan berstruktur ferrite dan pearlite tergantung komposisi unsure karbon.

## Slide 22: Beberapa proses perlakuan panas
Stress Reliveing
Yaitu proses menghilangkan tegangan sisa dari suatu bahan dengan memanaskan kemudian ditahan beberapa waktu lalu dilakukan dengan pendinginan perlahan-lahan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan tegangan sisa selama proses fabrikasi.
Sperodizing
Perlakuan pemanasan untuk menhasilkan karbida yang berbentuk bulat (globular) di dalam logam baja

## Slide 23: Beberapa proses perlakuan panas
Tempering
Perlakuan pemanasan kembali logam baja yang telah dikeraskan (quenching) dengan pencelupan cepat. Suhu pemanasan adalah agak rendah dibawah suhu transformasi eutectoid (lihat diagram fasa biner Fe-C). Tujuan utama yaitu mengurangi nilai kekerasan logam sehingga keuletan (ductility) logam akan naik. Beberapa variabel penting dalam perlakuan temper adalah temperatur, waktu pemanasan dan lain-lain.

## Slide 24: Beberapa proses perlakuan panas
Quenching
Memanaskan suatu bahan hingga diatas suhu transformasi (723 C) kemudian didinginkan secara cepat, melalui media pendingin seperti air, oli atau media pendingin lainnya
Tujuannya adalah untuk mengeraskan bahan.
Aging (Precipitation Hardening)
Proses pemanasan kembali bahan yang telah dikeraskan, Suhu pemanasannya relatif rendah yaitu dibawah suhu transformasi eutektoid.
Tujuannya adalah untuk mengurangi kekerasan bahan sehingga keuletan (ketangguhan) bahan tersebut dapat naik.

## Slide 25: Perlakuan panas
Proses memanaskan dan mendinginkan suatu bahan untuk mendapatkan perubahan fasa (struktur) guna meningkatkan kemampuan bahan tersebut sehingga bertambah daya guna teknik dari bahan tersebut
Dari diagram fas Fe3C dapat di lihat perubahan struktur mikro pada suhu-suhu tertentu
Dalam proses pendinginan ada pendinginan lambat dan pendinginan cepat, hal ini juga akan mempengaruhi struktur mikro yang terbentuk

## Slide 26: Pengaruh pendinginan
Pengaruh kecepatan pendinginan terhadap struktur mikro yang terbentuk dapat dilihat dari diagram Continuos Cooling Transformation Diagram

## Slide 27: Pengaruh pendinginan
Pada proses pendinginan secara perlahan seperti pada garis (a) akan menghasilkan struktur mikro perlit dan ferlit.
Pada proses pendinginan sedang, seperti, pada garis (b) akan menghasilkan struktur mikro perlit dan bainit.
Pada proses pendinginan cepat, seperti garis ( c ) akan menghasilkan struktur mikro martensit.

## Slide 28: Pengaruh pendinginan
Jika suatu baja didinginkan dari suhu yang lebih tinggi dan kemudian ditahan pada suhu yang lebih rendah selama waktu tertentu, maka akan menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada diagram: Isothermal Tranformation Diagram

## Slide 29: Pengaruh pendinginan
Pada kandungan karbon mencapai 6.67% terbentuk struktur mikro dinamakan Sementit Fe3C (dapat dilihat pada garis vertical paling kanan).
  Sifat – sifat cementitte: sangat keras dan sangat getas
Pada sisi kiri diagram dimana pada kandungan karbon yang sangat rendah, pada suhu kamar terbentuk struktur mikro ferit.
Pada baja dengan kadar karbon 0.83%, struktur mikro yang terbentuk adalah Perlit, kondisi suhu dan kadar karbon ini dinamakan titik Eutectoid.
Pada baja dengan kandungan karbon rendah sampai dengan titik eutectoid, struktur mikro yang terbentuk adalah campuran antara ferit dan perlit.

## Slide 30: Pengaruh pendinginan
Pada baja dengan kandungan titik eutectoid sampai dengan 6.67%, struktur mikro yang terbentuk adalah campuran antara perlit dan sementit.
Pada saat pendinginan dari suhu leleh baja dengan kadar karbon rendah, akan terbentuk struktur mikro Ferit Delta lalu menjadi struktur mikro Austenit.
Pada baja dengan kadar karbon yang lebih tinggi, suhu leleh turun dengan naiknya kadar karbon, peralihan bentuk langsung dari leleh menjadi Austenit.

## Slide 31: Jenis Media pendingin
1. Air Garam ( r = 1025 kg/m3)
Laju pendinginan lebih sepat dari media pendinginan yang lain. Hal ini disebabkan karena massa jenisnya yang lebih besar dari media pendingin lain. Butiran kristal mampu menyerap menghasilkan martensit bersifat keras dan getas
2. Air Biasa ( r = 998 kg/m3)
Massa jenis air lebih rendah dari pada air garam sehingga laju pendinginannya lebih lambat dibandingkan dengan air garam. Hal ini disebabkan karena jarak antara atom-atom di dalam air lebih rapat dan menghasilkan struktur martensit yang buirannya lebih besar

## Slide 32: Jenis Media pendingin
3. Oli
Pendinginan lebih lambat karena karena massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan air dan air garam sehigga laju pendinginannya lebih lambat dibanding keduanya. Menghasilan struktur ferit dan pearlit bahkan lebih cepat dibandingkan solar.
4. Udara
Struktur yang dihasilkan lunak dan kuat di mana laju pendinginan sangat lambat, karena udara memiliki massa jenis paling kecil

## Slide 33: Jenis-jenis pengerasan
a. Karburasi
Dimaksudkan untuk mengeraskan permukaan dengan memanaskan bahan dalam lingkungan karbon, lalu dibiarkan beberapa waktu pada suhu tersebut dan kemudian didinginkan. Tujuan dari pengerjaan panas itu adalah untuk memberi lapisan luar pada benda kerja yang akan disepuh keras. Hal ini mungkin karena pada suhu tersebut karbon dapat meresap ke dalam lapisan luar benda kerja. Lapisan luar benda kerja yang telah mengambil karbon dinamakan lapisan karbonasi.
1. Pengerasan permukaan

## Slide 34: Jenis-jenis pengerasan permukaan
b. Karbonitriding
Karbonitriding (Sianida kering) adalah suatu proses pengerasan permukaan di mana baja dipanaskan di atas suhu kritis dalam lingkungan gas dan terjadi penyerapak karbon dan nitrogen.
1. Pengerasan permukaan

## Slide 35: Jenis-jenis pengerasan permukaan
c. Cyaniding
Cyaniding atau karbonitriding cair merupakan proses dimana terjadi absorbsi karbon dan nitrogen untuk memperoleh permukaan yang keras pada baja karbon rendah yang sulit dikeraskan. Proses ini dilakukan dengan rendaman air garam yang terdiri dari Karbonat Natrium (Sodium) dan Sianida Natrium yang dicampur dengan salah satu bahan klorid natrium dan klorid barium, tebal lapisan sekitar 0,3 mm.
1. Pengerasan permukaan

## Slide 36: Jenis-jenis pengerasan permukaan
d. Nitriding
Nitriding adalah suatu proses pengerasan permukaan dalam hal ini baja paduan special dipanaskan untuk waktu yang lama dalam suatu atmosfer dari gas nitrogen. Baja dipanaskan samapi 510oC dalam lingkungan gas ammonia. Nitride yang diserap oleh logam akan membentuk nitride yang keras yang tersebar rata pada permukaan logam.
1. Pengerasan permukaan

## Slide 37: Jenis-jenis pengerasan permukaan
Penggunaan arus listrik untuk pencairan logam, pengerasan dan perlakuan panas lainnya.
Arus bolak-balik berfrekuensi tinggi berasal dari pembangkit, konventer merkuri, osilator spark atau asilator tabung. Frekueni pada umumnya tidak melebihi 500.000 Hz untuk benda yang tipis digunakan frekuensi tinggi, sedangkan untuk benda-benda berukuran sedang atau tebal digunakan frekuensi rendah.
2. Pengerasan Induksi

## Slide 38: Jenis-jenis pengerasan permukaan
pemanasan yang cepat disusul dengan pencelupan permukaan, tebal lapisan yang mengeras tergantung pada kemampuan pengerasan bahan. Karena selama proses pengerasan tidak ada penambahan unsur-unsur lainnya.
Pemanasan dilakukan dengan nyala oksiasilaen yang dibiarkan memanasi permukaan logam sampai mencapai suhu kritis. Pada alat dipanaskan aliran air pendingin sehingga segera setelah suhu yang diinginkan tercapai , permukan langsung disemprot dengan air. Bila dikendalikan dengan baik, bagian dalam tidak berpengaruh. Tebal lapisan yang keras tergantung pada waktu pemanasan pada suhu nyala.
3. Pengerasan Nyala

## Slide 39: Jenis-jenis pengerasan permukaan
Pengerasan endapan hanya dapat diterapkan pada paduan dimana daya larut suatu komponen berkurang dengan menurunnya suhu. Paduan dipanaskan beberapa lama sehingga terbentuk paduan yang homogen kemudian didinginkan dengan cepat sampai suhu ruang.
Paduan masih berupa larutan padat yang lewat jenuh, suatu keadaan tidak stabil, Al2Cu akan mulai mengendap bila dibiarkan pada suhu ruang. Proses ini disebut proses pengerasan sepuh alamiah. Partikel yang mengendap dari larutan padat terbentuk pada batas butir dan bidang geser, menghasilkan hambatan sehingga pergeseran atau slip antar partikel/kristal berkurang. Kekerasan akan berkurang dan bertambah dengan semakin berkurangnya atau bertambahnya besar partikel diiringi meningkatnya kerapuhan dan berkurangnya kekuatan.
3. Pengerasan Endapan

## Slide 40: Pengerjaan logam

## Slide 41: Pembuatan baja
Dapur baja oksigen
Dapur baja terbuka
Dapur baja listrik
Biji besi
Kokas
Batu kapur
Dapur
Tinggi
± 20.000º C
Cairan besi
& kerak
Besi kasar
Proses pembuatan baja

## Slide 42: Pengerjaan logam
Pengecoran
Pengerjaan lanjutan
  Pengerolan
  Tempa
  dll

## Slide 43: Proses pengerjaan logam
Pengerjaan panas (hot working)
  material (logam) terlebih dahulu dipanaskan sampai diatas tempeteratur rekristalisasi, sehingga sifat – sifat material akan berubah, disini sifat material secara umum akan lebih ulet, lebih mudah dibentuk (tekanan lebih ringan), dan bentuk – bentuk yang lebih sulit akan lebih mudah dikerjakan
Pengerjaan dingin (cold working)
  dilaksanakan dibawah temperature rekristalisasi. Pengerjaan dingin dilaksanakan untuk memperoleh bentuk yang lebih teliti (toleransi kecil), penampang permukaan (surface finished) yang lebih halus dan sifat – sifat fisik tertentu lainnya

## Slide 44: Pengerjaan panas
Pengerolan (rolling).
Penempaan (forging).
1. Penempaan palu.
2. Penempaan timpa.
3. Penempaan upset.
4. Penempaan tekan,Penempaan press.
5. Penempaan rol.
6. Penempaan dingin.
Ekstrusi.
Pembuatan pipa dan tabung.
Penarikan.
Pemutaran panas.
Cara khusus.

## Slide 45: keuntungan
Porositas dalam logam dapat dikurangi. Batangan hasil cor biasanya memiliki banyak lubang berisi udara. Lubang tersebut akan tertekan dan hilang akibat gaya kerja yang tinggi.
Sifat fisis logam akan meningkat, diakibatkan adanya penghalusan butir logam.
Jumlah energi untuk menghasilkan kerja dalam mengubah bentuk baja lebih sedikit ketimbang proses pembentukan dingin.
Ketidakmurnian dalam bentuk inklusi terpecah-pecah dan tersebar dalam logam.
Butir yang kasar dan butir berbentuk kolum di perhalus.karena hal ini berlangsung di daerah rekristalisasi,pengerjaan panas berlangsung terus sampai limit bawah tercapai dan menghasilkan struktur butir yang halus.

## Slide 46: Pengerjaan dingin
Penarikan
Penekanan
Pelengkungan
Pengguntingan
Penumbukan peluru

## Slide 47: tugas
Sebutkan dan jelaskan proses pengecoran dan tekniknya
Sebutkan dan jelaskan proses-proses pengerjaan/pembentukan logam
Keuntungan pengerjaan panas dan dingin
Jelaskan proses (salah satu) pengerjaan panas dan dingin serta jelaskan dari perubahan sifat mekanik maupun fisik (BERIKAN CONTOH)